|  |
| --- |
| ***OPIS PRODUKTU*** |

Jednokomponentowe spoiwo akrylowe. Szybkoschnące i bardzo elastyczne. Idealnie nadaje się do pokrywania znaków, markiz i płuciennych materiałów.

Produkt ten musi być stosowany w instalacjach zgodnych z dyrektywą 1999/13/WE.

* Rekomendowany stosunek mieszania pigment/spoiwo to 20/80 wagowo.

|  |
| --- |
| ***WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE FARBY*** |

**Typ:** Jednokomponentowy akryl

**Efekt dekoracyjny:** Półpołysk (połysk: >70% przy 60º)

**Ciężar właściwy:** 0,9-1,1 kg/l w 20ºC

**Zawartość cząstek stałych:** 28-35 % wagowo

**Cząstki stałe objętościowo (spoiwo):** 21 ± 2 %

**Cząstki stałe objętościowo (produkt gotowy):** 14± 2 %

**Grubość suchej powłoki:** 30 mikronów (1 warstwa)

**Wydajność:** 7-8 m2/l

|  |
| --- |
| ***PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA*** |

**Markizy i płutno:** Wyczyścić i dokładnie odtłuścić za pomocą zmywacza DS226.

|  |
| --- |
| ***PROPORCJE MIESZANIA I SPOSÓB APLIKACJI*** |

| ***D-910 :***  ***Rozcieńczalnik MV*** |  | 004_G | 006_K  **mm** | 006_L  **bar** | 005_F | 005_G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **005_K**  **Pistolet natryskowy** | 100:50-60 | 15’’-17” | 1,2-1,5 | 2-3 | 1 | 5’ 20ºC |
| obj. | F/4 20ºC |

|  |
| --- |
| ***CZASY SCHNIĘCIA*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **006_C** | **006_D** | **THROUGH DRY** |
| **20ºC** | 5’ | 10’-15’ | 15’-20’ |

* *Suszenie w piecu/suszarce nie jest zalecane.*

|  |
| --- |
| ***UWAGI*** |

**D-910** to produkt o bardzo dobrej przyczepności do wielu rodzajów plandek. Zaleca się jednak przeprowadzenie testu przyczepności przed pokryciem powierzchni właściwej.

Ważne jest przestrzeganie zalecanych lepkości, aby uzyskać jak najlepsze właściwości wykończenia.

Zalecany do stosowania w wentylowanej kabinie lakierniczej w temperaturze 20ºC.

|  |
| --- |
| ***CZYSZCZENIE*** |

Używać rozpuszczalnika czyszczącego, przed upływem czasu stwardnienia.

|  |
| --- |
| ***BEZPIECZEŃSTWO*** |

Należy postępować zgodnie z instrukcjami na etykiecie produktu. W celu uzyskania większej ilości informacji należy sprawdzić karty charakterystyki. Produkt jest zgodny z ustawowymi regulacjami dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utylizacji odpadów.

|  |
| --- |
| ***MAGAZYNOWANIE*** |

Produkt przechowywać w przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Przechowywać w temperaturze od +5°C do +30°C.

|  |
| --- |
| ***PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA*** |

W ogryginalnie zamkniętym opakowaniu, 12 miesięcy od daty produkcji.

*W celu uzyskania informacji technicznych należy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub z naszym doradcą technicznym. HML sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu nieprawidłowego użytkowania produktu*