|  |
| --- |
| ***TABELA PORÓWNAWCZA DLA RÓŻNYCH POZIOMÓW POŁYSKU*** |

Przykłady wykonano na spoiwie D-990 w kolorze RAL 7011

Stosowane grubości 🡪 50-60 mikronów

Proporcja mieszania 🡪 (D-990 + T-905)

2:1 objętościowo w utwardzaczem 90 STD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **% Gloss**  **Air dried** | **% Gloss**  **Dried 30' at 70º** | **Visual**  **appreciation** |
| **Without T-905** | **96 %** | **96 %** | **POŁYSK** |
| **+ 10% T-905** | **92 %** | **90 %** | **PÓŁ-POŁYSK** |
| **+ 20% T-905** | **88 %** | **87 %** | **PÓŁ-SATYNA** |
| **+ 40% T-905** | **70 %** | **80 %** | **SATYNA** |
| **+ 60% T-905** | **50 %** | **65 %** | **SATYNA** |
| **+ 80% T-905** | **30 %** | **41 %** | **PÓŁ-MAT** |
| **+ 100% T-905** | **14 %** | **21%** | **MAT** |

|  |
| --- |
| ***BEZPIECZEŃSTWO*** |

Należy postępować zgodnie z instrukcjami na etykiecie produktu. W celu uzyskania większej ilości informacji należy sprawdzić karty charakterystyki. Produkt jest zgodny z ustawowymi regulacjami dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utylizacji odpadów.

|  |
| --- |
| ***MAGAZYNOWANIE*** |

Produkt przechowywać w przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Przechowywać w temperaturze od +5°C do +30°C.

|  |
| --- |
| ***PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA*** |

W ogryginalnie zamkniętym opakowaniu, 12 miesięcy od daty produkcji.

*W celu uzyskania informacji technicznych należy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub z naszym doradcą technicznym. HML sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu nieprawidłowego użytkowania produktu*