|  |
| --- |
| ***OPIS PRODUKTU*** |

Dwukomponentowe emalie akrylowo-poliuretanowe, gotowe do użycia. W przypadku białych emalii dopuszcza się kilku procentowe dodatki pigmentów z systemu DISOLAC+ w celu bezpośredniego uzyskania kolorów pastelowych.

|  |
| --- |
| ***WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE*** |

**Typ:** Akryl 2K

**Efekt dekoracyjny:** Biały połysk (Topacryl T-80)

Czarny połysk (Topacryl T-81)

**Ciężar właściwy:** 1,4 kg/l w 20ºC (biały) / 1,0 kg/l w 20ºC (czarny)

**Zawartość cząstek stałych:** 65-75 % wagowo

**Grubość suchej powłoki:** 30 mikronów (2 warstwy)

**Wydajność:** 10 m2/l

|  |
| --- |
| ***PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA*** |

**Nowe podłoża:** Aplikować na winylowe, epoksydowe lub poliuretanowe podkłady.

**Old paints:** Przeszlifować i odtłuścić (gradacja P360/P400)

|  |
| --- |
| ***PROPORCJE MIESZANIA I SPOSÓB APLIKACJI*** |

|  | ***Topacryl T-80 / T-81*** | 004_A 2 | 004_B | 004_G | 004_F 2 | 006_K  **mm** | 006_L  **bar** | 005_F | 005_G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **005_K**  **Pistolet natryskowy** | ***Utwardzacz***  ***90 std :*** | 100:50:10 | 2:1+10% | 23’’-25’’  F/4 20ºC | 8 h | 1,4-1,6 | 3 | 2 | 10’-15’ 20ºC |
| ***Rozpuszczalnik***  ***PU74 normal*** | obj. |  |

|  |
| --- |
| ***CZASY SCHNIĘCIA*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **006_C** | **006_D** |  |  | **006_D** |
| **20º C** | 30’-40’ | 4h-5h |  | **60º C** | 1h |

* *Maksymalną fizyko-chemiczną odporność osiąga po upływie 15 dni.*

|  |
| --- |
| ***UWAGI*** |

Zalecany do stosowania w wentylowanej kabinie lakierniczej w temperaturze 20ºC.

|  |
| --- |
| ***CZYSZCZENIE*** |

Używać rozpuszczalnika czyszczącego, przed upływem czasu stwardnienia.

|  |
| --- |
| ***BEZPIECZEŃSTWO*** |

Należy postępować zgodnie z instrukcjami na etykiecie produktu. W celu uzyskania większej ilości informacji należy sprawdzić karty charakterystyki. Produkt jest zgodny z ustawowymi regulacjami dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utylizacji odpadów.

|  |
| --- |
| ***MAGAZYNOWANIE*** |

Produkt przechowywać w przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Przechowywać w temperaturze od +5°C do +30°C.

|  |
| --- |
| ***PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA*** |

W ogryginalnie zamkniętym opakowaniu, 12 miesięcy od daty produkcji.

*W celu uzyskania informacji technicznych należy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub z naszym doradcą technicznym. HML sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu nieprawidłowego użytkowania produktu*